Besteksomschrijving Limburgia Utiliteitsdeuren.     ( BRL 2211 )                 30.  33.  11 

040407

HOUTEN DEUR.

KOGELWERENDE BINNENDEUR , HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING.
Fabrikaat : Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Type : HP-KW.

Kogelwerend (NEN–EN 1522-98) : Klasse FB 4.

OPMERKING : in combinatie met aangepast merbau kozijn.

Model : dicht, model 50.

Beplating :  HDF dekplaat.

Vulling : massieve multiplex kern met aan beide zijden 2,0 mm staalplaat en HDF dekplaat.

Deurbreedte ( mm )  :  530 – 630 – 730 – 830 – 930




  580 – 680 – 780 – 880 – …… (maximaal 1250 mm)

Deurhoogte ( mm )  :  2015 – 2115 – 2315 – …… (maximaal 2400 mm) 

Dikte ( mm ) :  40.

Kantuitvoering : stomp.
Randafwerking : open kantconstructie

Afwerking : 

· materiaal : hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.

· fabrikaat : Formica - … 

· kleur / dessin : volgens kleurenschema.

· structuur.

Toebehoren : 

· slotkastgat Nemef 600 – Lips 2400.

· slotkastgat ………

· pas en arm geschaafd.

· scharnierkrozingen, aantal ( st ) 4.

01 BINNENDEUR.

Kogelwerende binnendeuren aanbrengen zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat (nr. 20768/05).

